## Slide 1
Enhancement of the OCT signal interpretability by comparison with synchronous X-ray recordings of the process zone during laser deep penetration welding of pure aluminium in the Rosenthal regime
Auswertungsansätze

## Slide 2
Herstellung der Synchronität
Versuche wurden damals nicht mit dem Ziel der Synchronität der Messungen untereinander durchgeführt
Synchronität muss rekonstruiert werden!
Synchronität wird durch Tantalsonden rekonstruiert
  Anwesenheit der Tantalsonden in allen Messungen detektierbar
  Feststellung der erstmaligen Detektion der Tantalsonde in allen Messungen
    OCT
    Röntgenbilder
    Metallographische Längsschliffe
Abschätzung eines Größtfehlers für jede Messmethode
Über Prozessgeschwindigkeit kann Ortskoordinate der Längsschliffe in entsprechenden Zeitstempel übersetzt werden und andersherum
Synchronisierte Messdaten lassen sich nun überlagern und analysieren

## Slide 3
Abgleich zwischen OCT-Signalen und Röntgenaufnahmen
Vergleich der LLP-Histogramm-Auswertung der OCT-Messungen mit Tiefenverläufen aus Röntgenaufnahmen
OCT-Messungen mit einer Sampling-Rate von 70 kHz durchgeführt
  Leider nur 1 Kanal verwendet, nämlich Peak 1
On-line Röntgenaufnahmen mit einer Bildrate von 5 kHz aufgenommen  14 OCT-Messpunkte pro Röntgen-Frame
Gemeinsame Darstellung von 14 OCT-Messpunkten, dem Röntgenbild und dem rekonstruierten 3D-Keyhole  Stichprobenhafte Übersichtsdarstellungen erzeugen und hinsichtlich etwaiger Auffälligkeiten inspizieren
Aufbauend auf Cluster-Analyse: Unterscheiden sich die nach Clustern sortierten OCT-Messpunkte im Hinblick auf ihre histographische Verteilung?
Gibt es Keyholes, die bestimmte geometrische Charakteristika aufweisen, die sich mit Merkmalen der OCT-Histogramme korrelieren lassen?
  Falls ja, lassen sich diese kategorisieren und lässt sich basierend auf dieser Kategorisierung ein Zuordnungsschema zu den OCT-Histogrammmerkmalen ableiten?

## Slide 4
Vergleich mit metallographischen Längsschliffen
Charakterisierung der Abweichungen zwischen Keyhole- und Einschweißtiefen
  Vergleich mit beiden Messmethoden zur Bestimmung der Keyhole-Tiefe
  Gibt es Bereiche, in denen die Messungen besser oder schlechter mit der tatsächlichen Einschweißtiefe übereinstimmen?
  Wird Spiking gut abgebildet?
Wie groß ist der Schmelzefilm um das Keyhole herum und lässt sich ein Zusammenhang zu bestimmten Materialkennwerten, wie beispielsweise der Wärmeleitfähigkeit oder der Wärmekapazität herstellen?
Ist die Abweichung abhängig von der verwendeten Laserleistung bzw. der Streckenenergie?
Kann man auf Basis der Korrelation zwischen Keyhole- und Einschweißtiefe einen analytischen Zusammenhang zwischen beiden Größen herstellen